GAISRINIŲ TYRIMŲ CENTRO 
PRODUKTŲ TYRIMŲ SKYRIUS 

Bandinių paruošimas bandymams pagal LST EN ISO 9239-1:2025. Grindų dangų reakcijos į ugnį bandymai. 1 dalis. Degimo pobūdžio nustatymas naudojant spinduliuojamosios šilumos šaltinį.
Bandinio matmenys ir kiekis
Ilgis (1050 ± 5) mm, plotis (230 ± 5) mm, storis iki 58 mm. Jei gaminys turi skirtingas kryptis (pvz. gamybos, audimo ir pan.), bandymams reikia pateikti šešis bandinius (tris vienos krypties ir tris – pirmajai krypčiai statmenos krypties). Esant abejotiniems rezultatams atsargai taip pat reikia numatyti 2 papildomus pavojingesnės krypties bandinius. 
Gaminys, kurio ilgis didesnis kaip (1050 ± 5) mm ir plotis didesnis už (230 ± 5) mm, bandymui turi būti montuojamas be sujungimų (pvz. liejamos grindys). Jei identiškos sudėties dangos gali būti gaminamos tiek plytelių, tiek ištisinės dangos pavidalu, bandinius taip pat galima ruošti be sujungimų (jei sujungimuose nenaudojamos papildomos medžiagos), o rezultatai užsiskaitys bet kokių matmenų identiškos sudėties plytelėms. 

Gaminys, kurio ilgis didesnis kaip (1050 ± 5) mm, bet plotis mažesnis už (230 ± 5) mm, bandymui turi būti montuojamas su sujungimu esančiu bandinio viduryje (pagal plotį) per visą bandinio ilgį (žr. 1 pav.)
[image: image1.jpg]10505 mm -

115+ 2.5) mm

115 £ 2.5)mm

(nulinis taskas) 0




1 pav. 
Gaminys, kurio ilgis mažesnis nei (1050 ± 5) mm, o plotis mažesnis nei (230 ± 5) mm, bandymui turi būti montuojamas su sujungimu esančiu bandinio viduryje (pagal plotį) per visą bandinio ilgį ir su jungtimi esančia maksimalų plytelės ilgį atitinkančiu atstumu nuo bandinio nulinio taško (priklausomai nuo gaminio ilgio gali būti ir keli sujungimai) (žr. 2 pav.).
  [image: image2.png]<« (1050 + 5) mm -

(115 £ 2.5) mm « Maksimalus plytelés ilgis —»
< Maksimalus plytelés ilgis —>

(nulinis taskas) 0

« -

(115 £ 2.5) mm

« >



     [image: image3.png]« (1050 £ 5) mm -

(115 +2.5) mm |« Maksimalus plytelés ilgis — |« Maksimalus plyteles ilgis — |- Maksimalus plytelés ilgis —»

T
1
T

(115+2.5)mm |« Maksimalus plytelés ilgis — |« Maksimalus plyteles ilgis — |« Maksimalus plytelés ilgis —

{

(nulinis taskas) 0




2 pav.

Gaminys, kurio ilgis mažesnis nei (1050 ± 5) mm, o plotis didesnis nei (230 ± 5) mm, bandymui turi būti montuojamas kaip pavaizduota 2 pav., tik be bandinio viduryje (pagal plotį) per visą bandinio ilgį esančio sujungimo.
Pagrindas
Priklausomai nuo pageidaujamos galutinės gaminio taikymo srities, galima naudoti vieną iš šių standartinių pagrindų (pagal LST EN 13238:2010): cemento-pluošto plokštę (ISO 390), kurios storis (8 ± 2) mm, tankis (1800 ± 200) kg/m3, degumo klasė A2fl-s1 (A2-s1,d0) arba medžio drožlių plokštę neapdorotą liepsnos lėtikiu (EN 312), kurios storis (20 ± 2) mm, tankis (680 ± 50) kg/m3, degumo klasė Cfl-s1, taip pat grindų dangą galima bandyti be pagrindo ar naudoti nestandartinį pagrindą.
Tvirtinimas
Grindų dangą/klojinį išbandžius laisvai sumontuotą ant pagrindo (nepriklijuotą), bandymų rezultatas galios tiek laisvai sumontuotam, tiek priklijuotam praktinio panaudojimo atvejui. Tačiau jeigu visgi pasirenkamas gaisriniu požiūriu mažiau pavojingas praktinio panaudojimo atvejis, kai grindų danga/klojinys prie pagrindo yra priklijuotas, bandymų rezultatas negalios grindų dangai/klojiniui, sumontuotam laisvai. Plytelių bandymo atveju, jei jos bandomos nepriklijuotos, jungties vietoje jos turi būti pritvirtintos prie pagrindo mechaninėmis priemonėmis (pvz. metalinėmis kabėmis, kurios tvirtinamos statmenai jungties krypčiai maždaug kas 100 mm).
Privalomi papildomi duomenys
Jei grindys yra medinės, reikia nurodyti: medienos rūšį, kiekvieno sluoksnio ir bendrą gaminio storį, tankį, tvirtinimo ypatybes, paviršiaus apdorojimą, išsamią informaciją apie naudotas dangas ir galimus organinius pigmentus jose, rišamąsias medžiagas (pvz. klijus) naudojamas tieks sluoksnių sujungimui, tiek tvirtinimui prie pagrindo, pagrindo rūšį, tarpinius sluoksnius ir pan.
Jei grindys yra lanksčios, tekstilinės, sluoksniuotos ir kt., reikia nurodyti: sudėtį, gaminio storį, ploto masę ir/arba tankį, rišamąsias medžiagas (pvz. klijus) naudojamas tvirtinimui prie pagrindo, tarpinius sluoksnius, plovimo ir valymo procedūras, matmenis (pvz. plytelių), spalvą, konstrukciją ir pan.
